Коэффициент теплопроводности

| Наименование материалов | Коэффициент теплопроводности (Вт/м2К) |
| --- | --- |
| Хорошие проводники тепла |  |
| Серебро | 407 |
| Медь | 384 |
| Золото | 308 |
| Алюминий | 209 |
| Латунь | 111 |
| Платина | 70 |
| Олово | 65 |
| Серый чугун | 50 |
| Бронза | 47 – 58 |
| Сталь | 47 |
| Свинец | 35 |
| Плохие проводники тепла |  |
| Ртуть | 8,2 |
| Котельная накипь | ~3 |
| Мрамор | 2,8 |
| Лёд | 2,23 |
| Песчаник | ~2 |
| Фарфор | ~1,4 |
| Кварцевое стекло | 1,36 |
| Бетон | 0,7 – 1,2 |
| Стекло | ~0,7 |
| Кирпич | ~0,7 |
| Вода | 0,58 |
| Теплоизоляторы |  |
| Асбест | 0,4 - 0,8 |
| Поливинилхлорид | ~0,17 |
| Кожа | ~0,15 |
| Дерево | 0,1 – 0,2 |
| Дерево древесный уголь | 0,1 – 0,17 |
| Пробка | ~0,05 |
| Шамот | 0,04 |
| Пенопласт | 0,04 |
| Воздух | 0,034 |
| Перо | 0,02 |
| Вакуум | 0,00 |
| Строительные материалы |  |
| Сталь строительная | 58,150 |
| Кладка из камня правильной формы при камне 2800 кг/м3 | 3,196 |
| Кладка из камня неправильной формы при камне 2800 кг/м3 | 2,570 |
| Железобетон | 1,628 |
| Бетон с каменным щебнем или гравием | 1,454 |
| Кладка из камня правильной формы при камне 2000 кг/м3 | 1,128 |
| Кладка из камня неправильной формы при камне 2000 кг/м3 | 1,058 |
| Бетон с кирпичным щебнем | 1,047 |
| Цементно-песчанный раствор или штукатурка из него | 0,930 |
| Кладка из силикатного кирпича на любом растворе | 0,872 |
| Сложный раствор (песок, известь, цемент) или штукатурка из него | 0,872 |
| Известковая штукатурка на наружной поверхности | 0,872 |
| Кладка из обычного глиняного обожженного кирпича на тяжёлом растворе | 0,814 |
| Известково-песчанный раствор | 0,814 |
| Шлакобетоны на топливных (котельных) шлаках | 0,756 |
| Кладка из обычного глиняного обожженного кирпича на лёгком растворе | 0,756 |
| Стекло оконное | 0,756 |
| Известковая штукатурка на внутренней поверхности | 0,698 |
| Известковая штукатурка по драни на наружной поверхности | 0,698 |
| Вата минеральная | 0,698 |
| Кладка из дырочного кирпича на тяжёлом растворе (при 31 отверстиях) | 0,640 |
| Легкие шлаковые растворы | 0,640 |
| Кладка из камня неправильной формы при камне 1200 кг/м3 | 0,605 |
| Керамзитобетон | 0,582 |
| Кладка из пористого кирпича с объёмным весом 1300 кг/м3 на лёгком растворе с объёмным весом 1400 кг/м3 | 0,582 |
| Кладка из дырочного кирпича на тяжёлом растворе (при 60 отверстиях) | 0,582 |
| Войлок строительный | 0,582 |
| Кладка из дырочного кирпича на тяжёлом растворе (при 105 отверстиях) | 0,523 |
| Известковая штукатурка по драни на внутренней поверхности | 0,523 |
| Кладка из камня правильной формы при камне 1200 кг/м3 | 0,512 |
| Кладка из трепельного кирпича с объёмным весом 1000 кг/м3 на лёгком растворе с объёмным весом 1400 кг/м3 | 0,465 |
| Бетоны ячеистые (пенобетон, газобетон) | 0,395 |
| Листы древесноволокнистые (сухая штукатурка) | 0,233 |
| Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0,233 |
| Пенокерамзит | 0,198 |
| Линолеум | 0,186 |
| Фанера клееная | 0,174 |
| Плиты древесноволокнистые бесцементные | 0,163 |
| Войлок минераловатный | 0.076 |
| Вата стеклянная | 0,058 |

http://onyxmef.ru/tablizi.htm